TERMO DE REFERÊNCIA

- OBJETO

1.1. Este termo de referência objetiva estabelecer as condições gerais para fornecimento parcelado de 10 (dez) toneladas de Ortopolifosfato de Sódio (grau alimentício) base líquida,sendo essa quantidade dividida  como cota principal (75%) e cota reservada (25%), para utilização na ETA – Estação de Tratamento de Água da Autarquia, conforme Normas da ABNT - NBR–15007-1, NBR-15007-2, NBR- 15007-3 e 15.784/14 e PORTARIA GM/MS Nº 888, DE 6 DE JULHO DE 2022, com as características e especificações abaixo:

Lote nº 01 – Cota principal (75%)

| Item | Quant | Unid | Especificações | Valor ($) unitário (ton) | Valor total ($) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7,5 | ton | Sódio (Na): 20 a 25% Óxido de Fósforo (P2O5): mín. 60% Fósforo Hidrolisável: mín. 62% Fósforo Reativo (PO4): 15 a 25% Fósforo Condensado (PO4): 75 a 85%* Densidade: 1,52 a 1,56g/ml Concentração: mín. 50% em massa Ph:=5,0(+ou- 0,5) Solubilidade: solúvel em água Base líquida |  |  |

Lote nº 02 – Cota reservada (25%)

| Item | Quant | Unid | Especificações | Valor ($) unitário (ton) | Valor total ($) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,5 | ton | Sódio (Na): 20 a 25% Óxido de Fósforo (P2O5): mín. 60% Fósforo Hidrolisável: mín. 62% Fósforo Reativo (PO4): 15 a 25% Fósforo Condensado (PO4): 75 a 85%* Densidade: 1,52 a 1,56g/ml Concentração: mín. 50% em massa ph: =5,0(+ou- 0,5) Solubilidade: solúvel em água Base líquida |  |  |

1.2. O material deverá ser entregue e descarregado por conta e risco do fornecedor na ETA – Estação de Tratamento de Água do SAEMA, situada na Rua Ciro Lagazzi, nº 155, bairro Jardim Cândida, no Município de Araras/SP,

1.3. O produto será utilizado no tratamento de água destinada ao abastecimento Público, não deverá conter substâncias em quantidades capazes de produzir efeitos deletérios ou maléficos à saúde dos consumidores de água tratada e/ou substâncias que tornem a água tratada imprópria para o consumo humano, isto é, fora dos padrões de potabilidade prescritos pela portaria 36/GM do Ministério da Saúde.

2. JUSTIFICATIVA

2.1. O Ortopolifosfato de Sódio, objeto desta Licitação, será utilizado no tratamento de água destinada ao abastecimento público.

3. FORNECIMENTO EM FORMA DE COMODATO

3.1. O produto deverá ser entregue em “bombonas” em comodato de no máximo 50 quilos, resistente ao manuseio, transporte e armazenamento instalados no local de descarga da ETA – Estação de Tratamento de Água do Saema, Rua Ciro Lagazzi, nº 155 Jardim Cândida, no horário das 8:00 às 16:00hs de segunda à sexta, exceto sábado, domingo, feriado e ponto facultativo, salvo pedido emergencial antecipado mediante a autorização do Diretor de Coordenadoria Operacional Captação Tratamento e Distribuição de Água, Chefe do Almoxarifado e Presidente da CIPA. Os pedidos serão feitos conforme a necessidade da autarquia.

4. ATENDIMENTO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE

4.1. A empresa licitante é obrigada a cotar produtos que atendam integralmente todas as normas técnicas vigentes, em especial a ABNT.

5. DA VIGÊNCIA, DO PEDIDO E DO RECEBIMENTO

5.1. O prazo de entrega do produto químico será de 12 (doze) meses, contados a partir da data do Contrato, podendo ser prorrogado, se necessário, nas condições permitidas na Lei.

5.2. De acordo com o art. 73, inciso II da Lei 8.666/93, executando o Contrato, o seu objeto será recebido a título provisório, para efeito de posterior conferência e verificação da conformidade do material com as especificações e exigências constantes neste Termo, ocorrendo o recebimento definitivo e consequente aceitação tão somente após a verificação da qualidade e da quantidade do material.

5.2.1. O recebimento será feito pela Comissão Especial de Recebimentos de Materiais a título provisório dar-se-á conforme as seguintes regras:

a) A administração terá o prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da entrega do objeto com a nota fiscal para aceitá-la ou rejeitá-la.

b) Na hipótese de rejeição, por entrega em desacordo com as especificações, a Contratada deverá repor o objeto devolvido no prazo de até 03 (três) dias úteis, a contar da comunicação efetuada pelo preposto do SAEMA.

c) A administração rejeitará o objeto entregue em desacordo com o contrato (art. 76 lei Federal n° 8.666/93).

d) O responsável pelo recebimento na ETA irá executar a medição da concentração do produto, através do densímetro ou balança de precisão. O material será rejeitado caso a concentração do produto estiver diferente do aceitável.

5.3. Os pedidos serão realizados conforme a necessidade da Autarquia. A CONTRATANTE enviará o pedido do material contendo a quantidade solicitada e a data que o material deverá ser entregue através de e-mail. É necessário que a CONTRATADA envie um e-mail de confirmação de entrega.

5.4. O pedido será feito pela CONTRATANTE com no mínimo 2 (dois) dias úteis de antecedência.

5.5.  A entrega do material deverá ser exatamente na data informada no pedido, já que é feito uma projeção considerando a capacidade de armazenamento do container.

5.6. Eventualmente, caso a CONTRATADA necessite alterar a quantidade ou a data da entrega, deverá formalizar um pedido com justificativa através de e-mail. Será analisada a possibilidade de aceitar a alteração ou não.

5.7. No ato do recebimento não serão aceitos quantidades inferiores ou superiores pedidos pela Contratante, pois se a entrega é programada. A Contratada tem por obrigação fornecer quantidade pedida pela Contratante.

5.8. A critério do SAEMA será efetuado conferência do peso do produto, em balança indicada pela Autarquia.

5.9. Caso seja verificado diferença na quantidade entregue com a quantidade informada na nota fiscal, a CONTRATADA deverá cancelar a nota fiscal e emitir uma nova nota com a quantidade correta entregue.

5.10. Deverão ser apresentados, NO ATO DA 1ª ENTREGA os seguintes documentos, ou ensaios laboratoriais contendo o nome e o fabricante do produto ofertado:

- Parecer Técnico e Laudos de análise de toxidade, emitidos por órgão de grande notoriedade e de reconhecida capacidade tecnológica baseados nos testes de DL 50 oral, DL 50 dermal e mutagenicidade (Micronúcleo e Ames), que comprovem que o produto não é tóxico a dosagem de 10 ppm.

- Os laudos deverão ser anexados ao presente parecer;

- Estudo Subcrônico de 90 dias (via oral), emitido por Laboratório independente do fabricante;

- Laudo de caracterização estrutural de ortopolifosfato de sódio por Ressonância Magnética Nuclear de Fósforo e Espectroscopia de infravermelho, devendo apresentar cadeia polimérica com parâmetros igual ou maior que 12 grupos fosfatos, para caracterização de produto a base de ortopolifosfato,

- Laudo emitido por laboratório independente do fabricante atestando que o produto não contém contaminantes radioativos;

- Laudo de contaminantes conforme NBR 15.007-3 – Anexo L e NBR 15.784/14.

De acordo com o Anexo da NBR 15.784/14, a data de emissão não pode ser superior a 02 (dois anos)

Nota: O produto químico será aprovado quando a Concentração de Impureza Padronizada na Água para consumo humano (CIPA) for menor que a concentração de impureza permissível por produto (CIPP)-CIPA < CIPP para cada uma das impurezas analisadas.

Utilizar laboratório monitorado pelo INMETRO em BPL para realizar todas as coletas de amostras e análise de cada produto químico.

5.11. A empresa será NOTIFICADA pelo Departamento Jurídico da Autarquia para providências cabíveis, no caso de divergências não resolvidas nas entregas, seja com o produto, nota fiscal, entre outras que não atendam o Termo de Referência e Edital da licitação.

5.12. A empresa e ou transportadora deverá possuir todos os equipamentos necessários para a descarga do produto.

5.13. A CONTRATADA fica inteiramente responsável pelo fornecimento dos EPI's (equipamento de proteção individual) que se fizerem necessários para a entrega e descarregamento do produto no local indicado por funcionário responsável pelo recebimento do produto, como a sua obrigatoriedade de uso, sem o qual não poderão efetuar a entrega.

6.DO FATURAMENTO E PAGAMENTO

6.1. A Contratada deverá apresentar a Nota Fiscal Eletrônica na entrega do objeto, e a Contratante terá 28 dias para a sua aprovação e pagamento a partir da data do recebimento do material no Almoxarifado.

Araras – julho/2022

André Luiz Barbieri

Cargo em Comissão II